Cedr červený - West red cedar

1.  Název a čeleď

– mezinárodní název:	West red cedar

– latinský název:               Thuja plicata

– čeleď:                             borovicovité

2.  Výskyt – obchodní názvy - dostupnost

– výskyt: 	Pobřeží Pacifiku, Amerika, Kanada

-  hlavní obchodní názvy:	Francie  	– Thuja, Thuja geant

Velká Británie	– Rotzeder, Arbor vitae

Německo	– Lebensbaum, Riesenlebensbaum

USA                     -  Giant cedar, Canoe-cedar, Shinglewood, Western red cedar K. anthotheca.

3.   Popis dřeva

– běl:	                                            skoro bílý

– jádro:	červený nebo řužovo-bronzoví

– vlákno:	přímé

4.   Charakteristika:

Fasádní profily z červeného cedru nabízejí množství možností a rozmanitost na dokončení různých architektonických stylů. Cedr všem projektů vtiskne pečeť krásy a prestiže. Je to dřevo s unikátní rozměrovou stabilitou a přirozenou odolností vůči hnilobě. Neobsahuje pryskyřici, málokdy se objeví zdravý suk a to vše z cedru dělá vynikající materiál na Vaší fasádu.

Podle normy EN 350 – 2 patří červený cedr do 2. třídy odolnosti.

5.      Barva dřeva: červenohnědá

Povrchová úprava:

Červený cedr není nutné povrchově upravovat. I po letech je stabilní a získává stříbrnou patinu.

Při požadavku na stálou barvu je doporučeno ošetřit červený cedr transparentním lakem.

6.      Technické vlastnosti:

Hustota při vlhkosti 12% :                                                   330 - 460 kg / m3

Hustota v čerstvém stavu:                                                 0,55 g/cm3

Pevnost v tlaku:                                                                  35 N/mm2

Modul elasticity:                                                                  70 - 80 N/mm2

Pevnost v ohybu:                                                                55 N/mm2

7     Použití:
West red cedr fasádní

dřevo na obklad staveb, pohledové dekorativní stěny domů, pergoly.

Hustota dřeva 340 - 460 kg/m3

Třídění dřeva : Clear

Toto třídění pro obložení stěn a stropů je přirozené nejen pro privátní bydlení ale i pro ostatní komerční aplikace , všude tam , kde je požadovaná kvalita. K dispozici je uměle vysušený .

# Text boxes

H-Parket, Modrá 1979, 15500 Praha 5

Tel. +420 732 816697, Fax +420 246082243

Email: info@h-parket.cz , www.h-parket.cz